Handout „Basiskurs 3D Drucken“

Die FDM Drucker:

Name	Dimensionen	Düsendurchmesser	Filamentdurchmesser
Teilmacher 1	200 x 200 x 200 mm	0.4 mm	1.75 mm
Teilmacher 2	200 x 200 x 120 mm	0.4 mm	1.75 mm
Teilmacher 3	200 x 200 x 120 mm	0.4 mm	1.75 mm
Bukobot	200 x 200 x 200 mm	0.4 mm	3 mm

Materialien:

Material	Temperatur Düse	Temperatur Heizbett	Eigenschaften
PLA	180-210 C	0-80 C	Hart, stabil, einfach druckbar, kompostierbar, biologisch, glasige Oberfläche, geringe UV und Hitzebeständigkeit, Lösungsmittelresistenz, wenig toxische Dämpfe
ABS	220-250 C	60-100 C	Hohe UV und Hitzebeständigkeit, matte Oberflächen, Erdölprodukt, häufigster Kunststoff im Alltag, schwer druckbar (Adhäsion/ Wrapping /Delamination), toxische Dämpfe
PETG	215-245 C	35-65 C	Hohe Klarheit, Flexibilität, Schlagfestigkeit und Flexibilität, hydrophob
HIPS	230-260 C	60-100 C	Gleich wie ABS, aber einfacher druckbar
Nylon	250-270 C	80-100 C / (Spezialplatte)	Extrem stabil, sehr schwer druckbar (Adhäsion, Wrapping), stark hygroskopisch (muss getrocknet werden)
Flex	240-260 C	60-100 C	Flexibel wie Gummi
Laywood, / Laybrick, / Andere	-	-	Imitation von Holz / Backstein, Conductive Filament

Software:
- OpenSCAD – http://www.openscad.org/
- Cura – https://software.ultimaker.com/
- Blender – http://www.blender.org/
- MeshMixer http://www.meshmixer.com/
- TinkerCAD http://www.tinkercad.com/
- FreeCAD – http://www.freecadweb.org/
- Sketchup – http://www.sketchup.com/
3D Model Search Engine:
https://www.yobi3d.com
3D Printing Model Repositories:
- https://www.youmagine.com/
- http://www.thingiverse.com/
- http://www.yeggi.com
- http://www.repables.com
- http://www.bld3r.com
3D Model Repositories:
- http://www.grabcad.com
- http://www.turbosquid.com
- http://www.tf3dm.com
- http://3dmodel.domawe.com
- http://www.3dvia.com/search/
- http://www.3dmodelfree.com
- https://www.cgtrader.com

Troubleshooting FDM

Stringin/Oozing	-Retraktion einschalten / -Reisegeschwindigkeit erhöhen / -Düsentemperatur senken
Mangelnde Ahhäsion am Druckbett	-Druckbetttemperatur erhöhen / -Kalibration durchführen / -Z-Achsen Kalibration zu Druckbeginn
Plastik Überhitzung	-Düsentemperatur senken / -Kühlventilator einschalten / -Druckgeschwindigkeit reduzieren

y