Handout „Basiskurs 3D Drucken“

Die FDM Drucker:

Name	Dimensionen	Düsendurchmesser	Filamentdurchmesser
Teilmacher 1	200 x 200 x 200 mm	0.4 mm	1.75 mm
Teilmacher 2	200 x 200 x 120 mm	0.4 mm	1.75 mm
Teilmacher 3	200 x 200 x 120 mm	0.4 mm	1.75 mm
Bukobot	200 x 200 x 200 mm	0.4 mm	3 mm

Materialien:

Material	Temperatur Düse	Temperatur Heizbett	Eigenschaften
PLA	180-210 C	0-80 C	Hart, stabil, einfach druckbar, kompostierbar, biologisch, glasige Oberfläche, geringe UV und Hitzebesttändigkeit, Lösungsmittelresistenter, wenig toxische Dämpfe
ABS	220-250 C	60-100 C	Hohe UV und Hitzebeständigkeit, matte Oberflächen, Erdölprodukt, häufigster Kunststoff im Alltag, schwer druckbar (Adhäsion/ Wrapping /Delamination), toxische Dämpfe
PETG	215-245 C	35-65 C	Hohe Klarheit, Flexibilität, Schlagfestigkeit und Flexibilität, hydrophob
HIPS	230-260 C	60-100 C	Gleich wie ABS, aber einfacher druckbar
Nylon	250-270 C	80-100 C / (Spezialplatte)	Extrem stabil, sehr schwer druckbar (Adhäsion, Wrapping), stark hygroskopisch (muss getrocknet werden)
Flex	240-260 C	60-100 C	Flexibel wie Gummi
Laywood, / Lybrick, / Andere	-	-	Immitation von Holz / Backstein, Conductive Filament

Links Modellrepositories:

Links Software:
-Glossar mit Teilebennenung

-The Principals (Graphik mit gcode)